Полноцикловой пилотный комплекс переработки природного и попутного нефтяного газов в синтетическую нефть

И.Н. Зубков, А.Н. Салиев, В.Н. Соромотин, Э.С. Якуба, Р.Е. Яковенко

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, Новочеркасск

Аннотация: Разработан полноцикловой пилотный комплекс конверсии природных и попутных нефтяных газов в синтетические углеводороды по методу Фишера-Тропша, включающий все основные стадии технологии GTL. Проведены экспериментальные исследования по синтезу моторных топлив из «модельного» состава газа. Наличие стадии предриформинга обусловлено необходимостью удаления углеводородов С2+, приводящих к дезактивации катализатора конверсии. Показано, что получаемый синтез-газ на стадии конверсии может быть использован в синтезе углеводородов по методу Фишера-Тропша. Разработанный композитный катализатор позволяет осуществить однореакторное получение высококачественных моторных топлив, объединив стадии синтеза углеводородов из СО и Н2, их гидрокрекинга и гидроизомеризации.

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, технология GTL, синтез Фишера-Тропша, синтетические жидкие углеводороды.

В настоящее время крайне актуальна проблема рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ), так как его сжигаемые объемы, по разным оценкам международных экспертных агентств, на факельных установках достигают 20-50 млрд. м3/год [1, 2]. В соответствии с постановлением РФ от 8 ноября 2012 г. № 1148 степень переработки ПНГ должна быть не менее 95 %. Основной задачей развития газовой промышленности является создание технологий, обеспечивающих глубокую переработку добываемых газов, позволяющих получать из него продукцию с высокой добавленной стоимостью. Технология GTL (Gas to Liquids – «газ в жидкость») позволяет перерабатывать ПНГ в синтетические жидкие топлива (СЖТ), аналогичные минеральной нефти.

Этот способ переработки ПНГ дает возможность получать широкий набор продуктов: олефины, масла, синтетическое бензиновое и дизельное топливо. Последние могут использоваться непосредственно на месторождении [3, 4].

В основу реализованных технологий получения СЖТ положена трёхстадийная схема: 1 – получение синтез-газа; 2 – синтез длинноцепочечных углеводородов из СО и Н2 по методу Фишера-Тропша; 3 – гидрооблагораживание продуктов. Современные исследования направлены на сокращение технологически стадий, получение продуктов заданного фракционного и группового состава [5]. Это возможно при использовании бифункциональных (композитных, гибридных) каталитических систем, позволяющих объединить стадии синтеза Фишера-Тропша (ФТ) и гидрооблагораживания [6 – 8].

Для отработки технологии однореакторного получения высококачественных моторных топлив на основе бифункционального катализатора в НИИ «Нанотехнологии и новые материалы» ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова создан полноцикловой пилотный комплекс (ППК) конверсии природных и попутных нефтяных газов в синтетические углеводороды по методу ФТ (рис. 1).

Комплекс включает все основные стадии технологии GTL: очистку исходного газа от сернистых соединений, предриформинг, основной риформинг, охлаждение и осушку синтез-газа, синтез углеводородов по методу Фишера-Тропша, разделение газообразных, жидких и твёрдых продуктов.

ППК предназначен для проведения длительных испытаний, исследований взаимовлияния основных стадий процесса, отработки технологических режимов, получения исходных данных для проектирования промышленных установок.

Одной из проблем переработки ПНГ в синтез-газ являются углеводороды С2+ в его составе, которые приводят к дезактивации катализатора риформинга [3]. Решение этой проблемы возможно путем предварительного проведения низкотемпературной паровой конверсии углеводородов С2+ при температуре 300-500 °C (стадия предриформинга). Такой вариант переработки ПНГ исключает вероятность зауглероживания катализатора риформинга, а образующийся на стадии предриформинга диоксид углерода является дополнительным окислителем на стадии риформинга.

Рис. 1. – Полноцикловой пилотный комплекс конверсии природных и попутных нефтяных газов в синтетические углеводороды

по методу Фишера-Тропша

Синтез ФТ является определяющей частью технологии GTL, позволяющей получать высококачественные моторные топлива. Они обладают высокими экологическими и эксплуатационными свойствами, содержат минимальное количество соединений серы, азота и ароматических углеводородов [9, 10]. Синтез ФТ сильно экзотермический процесс. Для отвода тепла реакции на этой стадии разработан трубчатый реактор, в котором тепло реакции отводится за счет фазового перехода воды в пар в межтрубном пространстве реактора [11, 12]. В ППК применяется однотрубный реактор с длиной каталитической зоны 2000 мм. Для интенсификации теплообмена и увеличения производительности катализатора используется циркуляция газа. Это позволяет вести процесс синтеза ФТ в квазиизотермическом режиме при высоких объемных скоростях газа (до 3000 ч-1). Производительность пилотного комплекса по синтетическим углеводородам – 1,5 л/сутки, максимальное рабочее давление – 6,0 МПа.

В данной работе представлены экспериментальные исследования процесса конверсии «модельного» состава ПНГ в синтетические углеводороды топливных фракций. Для проведения эксперимента использован «модельный» газ следующего состава, % об.: СН4 – 4,4; С2Н6 – 12,2; С3Н8 – 67,2; н-С4Н10 – 13,8; н-С5Н12 – 0,5; СО2 – 1,8; Н2S – 0,1.

Для удаления сернистых соединений из газа использовали цинковый поглотитель марки НИАП-02-02 при объемной скорости газа (ОСГ) 600 ч-1 и температуре 400°С. На стадии предриформинга применяли никелевый катализатор производства ООО «НИАП-Катализатор», а для основного риформинга – катализатор НИАП-03-01Ш.

На стадии предриформинга было исследовано влияние ОСГ на основные показатели процесса при T=500 °С, P=0,1 МПа и соотношении пар/газ=5. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1

Влияние объёмной скорости газа на состав конвертируемого газа на стадии предриформинга

| ОСГ, ч-1 | Состав газа, % об. |  |  |  |  | Конверсия углеводородов С2+, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C2+ | CH4 | CO | H2 | CO2 |  |
| 250 | 0,0 | 31,0 | 2,6 | 45,6 | 20,8 | 100,0 |
| 650 | 0,1 | 29,1 | 2,4 | 46,6 | 21,9 | 99,5 |
| 950 | 0,1 | 28,6 | 2,5 | 49,0 | 19,8 | 99,1 |

Во всем исследованном интервале ОСГ наблюдается высокая степень конверсии гомологов метана, вплоть до полного их превращения в метан при ОСГ 250 ч-1. Большое количество водорода в получаемом газе свидетельствует о протекании конверсии метана при данной температуре.

В дальнейшем состав газа, полученный при ОСГ 950 ч-1 , из реактора предриформинга направлялся на стадию основного риформинга (T=800 °С; ОСГ 1000 ч-1 , P=2,0 МПа). Состав синтез-газа на выходе из реактора риформинга представлен в таблице 2.

Таблица 2

Состав конвертируемого газа, получаемого на стадии риформинга

| ОСГ, ч-1 | Состав газа, % об. |  |  |  | Степень превращения СН4, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CH4 | CO | H2 | CO2 |  |
| 1000 | 1,2 | 25,6 | 69,9 | 3,3 | 93,5 |

Полученный синтез-газ состоит на 95,5 % из смеси Н2 и СО (Н2/СО=2,7), что дало возможность использовать его в процессе синтеза ФТ. Использование стадии предриформинга позволило стабилизировать работу катализатора риформинга и конвертировать почти все углеводороды С2+.

Для получения топливных фракций на стадии синтеза углеводородов был выбран композитный катализатор [Co-Al2O3/SiO2]/ZSM-5, методика приготовления которого описана в работе [13].

Синтез ФТ осуществляли при ОСГ 1500 ч-1 , давлении 2,0 МПа и температуре 240 ⁰С. Результаты исследований представлены в таблице 3.

Таблица 3

Каталитические характеристики композитного катализатора

| ХСО, % | Селективность, % |  |  |  | GC5+, кг/(м3∙ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4 | С2-С4 | С5+ | СО2 |  |
| 88,1 | 16,2 | 9,2 | 72,7 | 1,9 | 180,0 |

Синтез ФТ проводили в условиях, близких к изотермическим. Для этого использовали циркуляцию газа (кратность циркуляции ≈ 50), при этом градиент температуры по слою катализатора не превышал 5 °С. Селективность, в отношении углеводородов С5+, составила 72,7 %, а достигнутая производительность – 180кг/(м3∙ч).

Состав полученных продуктов и их молекулярно-массовое распределение представлены в таблице 4 и на рис. 2.

Таблица 4

Групповой состав топливных фракций

| Углеводороды | Содержание, % мас. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С5-С10 | С11-С18 | С19+ |
| н-алканы | 11,3 | 22,5 | 5,5 |
| изо-алканы | 1,2 | 0,9 | 0,2 |
| н-алкены | 21,3 | 1,5 | 0,0 |
| изо-алкены | 34,4 | 1,2 | 0,0 |
| Сумма | 68,2 | 26,1 | 5,7 |

Рис.2. – Молекулярно-массовое распределение продуктов синтеза ФТ

Полученные СЖТ на 94 % состоят из бензиновой и дизельной фракций, содержание которых составляет 68 и 26 % соответственно. Стоит отметить, что состав углеводородов бензиновой фракции более чем на 50 % из состоит алкенов разветвленного типа, что, по-видимому, обусловлено использованием циркуляции газа. Дизельная фракция включает 85% н-алканов, что обеспечивает высокое цетановое число моторному топливу.

Разработанный полноцикловой комплекс и проведенные на нем испытания конверсии ПНГ модельного состава показали принципиальную возможность применения технологии GTL для его утилизации. Использование отечественных катализаторов на стадии предриформинга, риформинга и синтеза ФТ позволяет осуществить однореакторное получение легкой синтетической нефти и высококачественных моторных топлив на её основе.

Авторы выражают благодарность ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР» в лице А.В. Дульнева за предоставленные образцы катализаторов предриформинга и риформинга.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-23-00078) с использованием оборудования ЦКП «Нанотехнологии» ЮРГПУ (НПИ).

Литература

- David A. Wood, Chikezie N., Brian F. Gas-to-liquids (GTL): A review of an industry offering several routes for monetizing natural gas // Journal of Natural Gas Science and Engineering. 2012. Vol. 9. pp. 196-208.

- Khodakov A., Chu W., Fongarland P. Advances in the Development of Novel Cobalt Fischer-Tropsch Catalysts for Synthesis of Long-Chain Hydrocarbons and Clean Fuels// Chem. Rev. 2007. Vol.107. pp. 1692-1744.

- Яковенко Р.Е., Нарочный Г.Б., Шурыгин Д.Н., Савостьянов А.П. Переработка углей и природных органических веществ в синтетические углеводороды. Часть 4. Утилизация попутного нефтяного газа методом GTL // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 2014. № 5 С. 77-83.

- Лапидус А.Л. Газохимия: Учебное пособие / Лапидус А.Л., Голубева И.А., Жагфаров Ф.Г. М.: – ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. 450 с.

- Хасин А.А. Обзор известных технологий получения синтетических жидких углеводородов по методу Фишера-Тропша // Газохимия. 2008. №2. С.28-36.

- Yao M., Yao N., Liu B., LiS., Xu L. Effect of SiO2/Al2O3 ratio on the activities of CoRu/ZSM-5 Fischer–Tropsch synthesis catalysts // Catal. Sci. Technol. 2015. V.5. pp. 2821-2828.

- Асалиева Е.Ю., Синева Л.В., Жукова Е.А., Мордкович В.З., Булычев Б.М. Фазовый состав, физико-химические и каталитические свойства кабальт-алюминий-цеолитных систем // Известия Академии наук. Серия химическая. 2015. №10. С. 2371-2376.

- Hanaoka T., Miyazawa T., Shimura K., Hirata S. Jet fuel synthesis from Fischer–Tropsch product under mild hydrocracking conditions using Pt-loaded catalysts // Chemical Engineering Journal. 2015. V. 263. pp. 178-185.

- Елисеев О.Л. Технологии «газ в жидкость» // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2008, т. LII, № 6. С. 53-62.

- Кривенцева Е.В., Грязнов К.О., Хатькова Е.Ю., Синева Л.В., Мордкович В.З. Влияние типа цеолита как компонента композитного кобальтового катализатора на состав продуктов синтеза Фишера–Тропша // Вестник МИТХТ. 2016. Т. 8, № 6 С. 9-16.

- Нарочный Г.Б., Яковенко Р.Е., Савостьянов А.П. Исследование процесса теплопередачи в трубчатом реакторе в условиях интенсивного синтеза углеводородов из СО и Н2 // Инженерный вестник Дона, 2015, №4 URL: ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_14_Yakovenko.pdf_2983fc7ae6.pdf

- Ладоша Е.Н. Имитация рабочего процесса поршневых двигателей на основе моделей химических реакций, турбулентности и теплообмена // Инженерный вестник Дона, 208, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2008/78

- Савостьянов А.П., Яковенко Р.Е., Нарочный Г.Б., Салиев А.Н., Зубков И.Н., Митченко С.А. Переработка углей и природных органических веществ в синтетические углеводороды. Часть 5. Композитный катализатор для получения моторных топлив из СО и Н2 по методу Фишера-Тропша // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2016.№ 3.C. 92-99.

References

- David A. Wood, Chikezie N., Brian F. Journal of Natural Gas Science and Engineering. 2012. Vol. 9. pp. 196-208.

- Khodakov A., Chu W., Chem. Rev. 2007. Vol.107. pp. 1692-1744.

- Yakovenko R.E., Narochnyj G.B., Surygin D.N., Savost'yanov A.P.  Izvestiya vuzov. Severo-Kavkazskij region. 2014. № 5. pp. 77-83.

- Lapidus A.L. Gazohimiya: Uchebnoe posobie [Gas Chemistry: Textbook]. Lapidus A.L., Golubeva I.A., ZHagfarov F.G. M.: CentrLitNefteGaz, 2008. 450 pp.

- Hasin A.A. Gazohimiya. 2008. №2. pp. 28-36.

- Yao M., Yao N., Liu B., Li S., Xu L. Catal. Sci. Technol. 2015. V.5. pp. 2821-2828.

- Asalieva E.Yu., Sineva L.V., Zhukova E.A., Mordkovich V.Z., Bulychev B.M. Izvestiya Akademii nauk. Seriya himicheskaya. 2015. №10. pp. 2371-2376.

- Hanaoka T., Miyazawa T., Shimura K., Hirata S. Chemical Engineering Journal. 2015. V. 263. pp. 178-185.

- Eliseev O.L. Ros. Chem. Well. (Mendeleev J. Roth. Chem. Of the Society.), 2008, V. LII, № 6. pp. 53-62.

- Krivenceva E.V., Gryaznov K.O., Hat'kova E.Yu., Sineva L.V., Mordkovich V.Z. Vestnik MITHT. 2016. V. 8, № 6 P. 9-16.

- Narochny j G.B., Yakovenko R.E., Savost'yanov A.P. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №4. URL: ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_14_Yakovenko.pdf_2983fc7ae6.pdf

- Ladosha E.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2008, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2008/78

- Savost'yanov A.P., Yakovenko R.E., Narochnyj G.B., Saliev A.N., Zubkov I.N., Mitchenko S.A. Izvestiya vuzov. Severo-Kavkazskij region. Tekhnicheskie nauki. 2016. № 3. pp. 92-99.