Методика назначения состава формовочной смеси для изготовления мелкоштучных изделий из бетона жесткого прессования с демпфирующей добавкой

Е.О. Лотошникова, Л.М. Усепян, В.Н. Телегина, И.М. Усепян

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: В статье представлена методика проектирования и назначения состава формовочной смеси, которая базируется на расчетно-экспериментальном подходе к определению состава с учетом качества используемых сырьевых материалов и требований к свойствам бетона производимых изделий.

Ключевые слова: сырьевые материалы, зерновой состав, бетон, свежеуплотненная смесь, мелкоштучные изделия, жесткое прессование, блок - схема

Методика проектирования и назначения состава формовочной смеси базируется на расчетно-экспериментальном подходе к определению состава с учетом качества используемых сырьевых материалов и требований к свойствам бетона производимых изделий.

Блок - схема назначения номинального состава формовочной смеси с использованием вяжущего низкой водопотребности и демпфирующей добавки на примере зольных микросфер представлена на рис. 1.

На первом этапе (блоки 1-3) определяются нормативные требования к материалу изделий путем анализа нормативных (ГОСТ, ТУ) или проектных документов. Например, для брусчатки повышенной ударной прочности можно воспользоваться ТУ 5746-041-02069119-2005 "Камень брусчатый бетонный прессованный повышенной ударной стойкости", где нормируется класс бетона по прочности на сжатие (В), ограничивается верхний предел водопоглощения по массе (Wм ≤ 5%), по истираемости (И ≤ 0,5г/см2), морозостойкости в растворе хлорида натрия и ударной прочности (в зависимости от условий эксплуатации) [1].

Оценку качества сырьевых материалов производят по методикам соответствующих государственных стандартов. Для определения свойств

Рис. 1 – Блок - схема назначения номинального состава

формовочной смеси

плотных заполнителей (отсевов природных и искусственных песков) используют методики ГОСТ 8735-88. Оценивают минералогический состав, марку горной породы по показателю дробимости фр. 5 - 10 мм, морозостойкость, зерновой состав, содержание слабых зерен и вредных примесей [2].

На пробе зольных микросфер определяют их зерновой состав, насыпную плотность и пустотность.

После оценки зернового состава каждого компонента смеси плотных заполнителей, рассчитывают соотношение между ними с таким расчетом, чтобы кривая рассева этой смеси, показанная на рис. 2, максимально приближалась или располагалась в ограниченной зоне.

Рис. 2. – Рекомендуемые границы зернового состава сырьевых компонентов

Содержание зольных микросфер в составе формовочной смеси назначают в пределах 3 – 10 % от массы плотных заполнителей с пересчетом на эквивалентный объем. Нижняя граница зольных микросфер принимается для бетонов с высокими требованиями по прочности (В 50 и выше). Верхняя граница может быть рекомендована для изготовления тротуарных плит с повышенными требованиями к стойкости бетона [4, 5].

Для выбора начального водосодержания формовочной смеси (блок 4) могут быть использованы рекомендации настоящей исследовательской рабо-

ты.  Косвенными  признаками  оптимального  водосодержания  формовочной

смеси являются ее  неприлипаемость к рабочим органам смесителя и отсутствие водоотделения при выбранном давлении прессования [3].

На втором этапе проектирования (блоки 5-8) с учетом проектного класса бетона по прочности на сжатие и активности используемого вяжущего низкой водопотребности, показанной на рис. 3, назначается предварительное содержание вяжущего низкой водопотребности в формовочной смеси. Затем выполняют расчет трех составов, в которых расход вяжущего принимают на трех уровнях: предварительно подобранный и на 2 – 4 % ниже и выше подобранного. Диапазон варьирования зависит от точности определения активности цемента [6]. После чего готовят три опытных замеса, из каждого формуют не менее, чем по 6 образцов-цилиндров диаметром и высотой 7,07см. Уплотнение формовочной смеси осуществляют при удельном давлении, соответствующем давлению прессования на формовочном прессе. При изготовлении дорожных изделий рекомендуется назначать величину давления прессования в пределах 38…40 МПа.

Рис. 3. – Зависимость прочности бетона от количества вяжущего

Отформованные образцы каждой серии делят на две группы. Первую испытывают сразу же после формования. По результатам испытаний определяют коэффициент уплотнения, среднюю плотность свежеуплотненной  композиции и ее распалубочную прочность [7]. Далее принимают решение по достаточности распалубочной прочности: если она превышает 0,7 МПа, то подбор продолжается, если меньше, то возвращаются к блоку 4 и уменьшают водосодержание смеси. На третьем этапе вторая группа изготовленных образцов твердеет в нормальных условиях до возраста 28 суток [8]. Вызревшие образцы подсушивают, замеряют, взвешивают и помещают в воду по методике ГОСТ 12730.3-78 "Бетоны. Методы определения водопоглощения". Водонасыщенные образцы взвешивают и определяют водопоглощение. Затем их вновь высушивают и испытывают на сжатие [9].

Полученные результаты позволяют построить зависимости Rб =f(Ц) и Wm =у(Ц), анализ которых дает возможность принять решение о качестве затвердевшего бетона и уточнить требуемый расход цемента в формовочной смеси. Расчет номинального состава формовочной смеси производят в обратном порядке: зная требуемый расход цемента, водосодержание  формовочной смеси, принятую дозировку демпфирующей добавки и плотных заполнителей (в % по массе) по опытной средней плотности свежеуплотненной смеси определяют расходы сырьевых материалов на 1 м3 изделий [10].

Литература

- Невский В.А. Строительное материаловедение. Учебное пособие для студентов строительных специальностей под общей редакцией В.А. Невского. Ростов-на-Дону. М.: Феникс, 2010. С. 588.

- Лотошникова Е.О. Мелкозернистые жесткопрессованные бетоны с демпфирующими добавками : дис. … канд. тех. наук: 05.23.05. Ростов-на-Дону, 2005. С. 221.

- Рамачандран В.С., Фельдман Р.Ф., Коллепарди М., и др. Добавки в бетон: Справочное пособие. США. Noyes Publications, 1988. С. 575.

- Turriziani R. The calcium aluminate hydrates and related compounds. In: Taylor H.F.W. (ed.) The Chemistry of  Cements. Academic Press, London, 1964, Vol. 1, pp. 233 – 286.

- Мальцев Е.В. Структура и свойства  легких бетонов на микросферическом заполнителе. Ростов на-Дону: Рост. гос. строит. ун-т, 2000. C. 24.

- Шляхова Е.А., Акопян А.Ф., Акопян В.Ф. Применение метода рентгенофазового анализа для изучения свойств модифицированного шлакощелочного вяжущего // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 (часть 2). URL:  ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1395.

- Шляхова Е.А., Акопян А.Ф., Акопян В.Ф. Применение метода дифференциально-термического анализа для изучения свойств модифицированного шлакощелочного вяжущего // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 (часть 2). URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1396

- Бабков В.В., Попов А.В., Мохов В.Н., Колесник Г.С., Якушин В.А. Бетоны повышенной ударной стойкости на основе демпфирующих компонентов. Бетон и железобетон, 1985, №2. С. 2.

- Несветаев Г.В.  Бетоны:  Учебно-справочное пособие. Ростов на-Дону. Феникс, 2011. С. 381.

- Большаков Э.Л.  Влияние демпфирующей добавки на прочность и деформативные показатели бетона. дис. …канд.тех.наук:05.23.05, М., 1996. С. 20.

References

1.  V. A. Nevski. Stroitel'noe materialovedenie [construction material scienc]. Uchebnoe posobie dlja studentov stroitel'nyh special'nostej pod obshhej redakciej V.A. Nevskogo. Rostov-na-Donu. Feniks, 2010. P. 588.

2. Lotoshnikova E.O. Melkozernistye zhestkopressovannye betony s dempfirujushhimi dobavkami [Fine-grained escapes the loaf with damping additives]: dis. … kand. teh. nauk: 05.23.05. Rostov-na-Donu, 2005. P. 221.

3. Ramachandran V.S., Fel'dman R.F., Kollepardi M., i dr. Dobavki v beton: Spravochnoe posobie [Additive in concrete: a reference guide]. USA. Noyes Publications, 1988. P. 575.

4. Turriziani R. The calcium aluminate hydrates and related compounds. In: Taylor H.F.W. (ed.) The Chemistry of  Cements. Academic Press, London, 1964, Vol. 1, pp. 233-286

5. Mal'cev E.V. Struktura i svojstvah legkih betonov na mikrosfericheskom zapolnitele [Structure and properties of lightweight concrete on the microsphere filler]: kd. Rostov n/D: Rost. gos. stroit. un-t, 2000. P. 24.

6. Shljahova E.A., Akopjan A.F., Akopjan V.F. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1395.

7. Shljahova E.A., Akopjan A.F., Akopjan V.F.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1396.

8. Babkov V.V., Popov A.V., Mohov V.N., Kolesnik G.S., Jakushin V.A. Beton i zhelezobeton, 1985, №2. P. 2.

9. Nesvetaev G.V.  Betony: Uchebno-spravochnoe posobie [Concrete: a Training and reference manual]. Rostov n/D. Feniks, 2011. P. 381.

10. Bol'shakov Je.L. Vlijanie dempfirujushhej dobavki na prochnost' i de-formativnye pokazateli betona [The damping effect of additives on the strength and de-formative indicators of concrete]. dis. ...kand.teh.nauk:05.23.05 1996.

# Text boxes

1                               Формирование исходных данных

1) требований к бетону: В, Wm , И, F, ударная прочность

2) оценка качества исходных сырьевых материалов

3) условия приготовления, формования и твердения

2           Расчет соотношения между плотными компонентами заполнителей

(определение Мкр и кривой рассева)

3    Оценка качества ЗМ и определение её содержания в формовочной смеси

(с учетом качества сырьевых материалов и давления прессования)

и условий эксплуатации материала

4                     Определение начального водосодержания

(по уплотняемости и прилипаемости)

5    Назначение предварительного расхода цемента с учетом его активности и

класса бетона по прочности

(с учетом качества сырьевых материалов и давления прессования)

6          Расчет расхода материалов для трех опытных замесов

при варьировании расхода цемента (Ц1, Ц2, Ц3 )

(с учетом качества сырьевых материалов и давления прессования)

7   Приготовление формовочной смеси, изготовление и испытание части

контрольных образцов. Принятие решения по распалубочной прочности

(с учетом качества сырьевых материалов и давления прессования)

Да

Нет

8   Испытание затвердевших образцов. Построение зависимостей

Rб =f(Ц) и Wm =у(Ц). Принятие решения.

Wm≤Wm тр

Да

Wm>Wm тр

Нет

9 Назначение номинального состава                бетона.