Решение задач в постановке нелинейной наследственности

Ю.Ш. Чубка, В.С. Тюрина, Л.Н. Панасюк

Академия строительства и архитектуры ФГБОУ ВПО "Донской государственный технический университет"

Аннотация: В статье рассмотрены прямая и альтернативная формы гипотез нелинейной наследственности. Определена связь между ядрами получения и релаксации прямой и альтернативной формулировок. Рассмотрен алгоритм решения задачи малых упруго-пластических деформаций с учётом наследственности материала методом конечных элементов.

Ключевые слова: нелинейная наследственность, интеграл, функционал, ядро ползучести, теория упругости, деформирование, релаксация, ползучесть, напряжение, метод конечных элементов.

В одномерной нелинейной наследственной теории упругости используется представление нелинейного функционала в виде ряда кратных интегралов Фреше [1]. В соответствии с предложением Ю.Н. Работнова [2-4] в представлении нелинейного функционала Фреше каждое ядро определяется как произведение одинаковых функций от ”k” различных аргументов.

С учетом обозначений (1) уравнение записано как (2).

(1)

(2)

В предложении о сходимости ряда (2) из его обращения следует (3).

(3)

В (3) ε, α – деформации и напряжения одномерной теории наследственности; L* - интегральный оператор Вольтерры; операция L*α обозначает свертку двух функций L и σ, где L – ядро ползучести. Зависимость (3) при t=0 совпадает с формой физического закона одномерной нелинейной теории упругости, поэтому φ(ε) определяет мгновенную диаграмму деформирования. В частном случае одномерной вязкоупругости уравнение (3) описывает закон прямой пропорциональности . При L≡0 имеем закон одномерной нелинейной теории упругости . Зависимость (3) можно переписать (4).

где 									(4)

Известна альтернативная форма записи закона наследственной упругопластичности [5,6]. При этом напряжения представлены в виде ряда Фреше (5).

(5)

Так же, как и ранее, предполагается выполнение гипотезы Ю.Н. Работнова – (6).

(6)

С учетом обозначений (7) физические соотношения записаны в виде (8); их обращение дает (9).

(7)

(8)

(9)

В (3) R – ядро релаксации, – модифицированная деформация, а f(σ) определяет мгновенную диаграмму деформирования. В силу чего функции f и φ – взаимообратимы, т.к. при t=0 выполняются следующие равенства, определяющие одну и ту же мгновенную диаграмму деформирования: . Аналогично переходу от (3) к (4) выполним переход от (9) к (10).

где 									(10)

Итак, (3-4) определяют прямую Ю.Н. Работнова, а (9-10) альтернативную формы записи закона наследственной одномерной нелинейной теории упругости. Далее ядро L будем записывать с индексом единица (L1), чтобы подчеркнуть прямую форму закона, а ядро R с индексом два (R2) – альтернативная форма.

Установим взаимосвязь между ядрами ползучести и релаксации нелинейной наследственной теории упругости.

Обратим физическую зависимость в (9): . Умножив последнее равенство на (1+L1*) в операторном смысле, получим (11).

(11)

Из сопоставления (11) и (3) следует, что операторы (1+L1*) и (1-R2*) могут быть резольветными только в том случае, если функции φ и f линейны. Далее устанавливается связь между ядрами ползучести и релаксации в прямой и альтернативной формулировках.

Введем вспомогательные операторы [7]: R1 и L2 такие, что выполняется попарно взаимная резольвентность операторов (1+L1*) ῀ (1-R1*) и (1+L2*) ῀ (1-R2*). Тогда имеем две формы записи закона нелинейной наследственной одномерной упругости (12).

Проведем простейший опыт на ползучесть σ = const. Рассматривая прямую и альтернативную форму уравнений (12), получим (13).

Аналогично из опыта на релаксацию (ε = const) имеем (14).

(12)

(13)

(14)

Входящие в (13) и (14) секущий и касательный модули определяются согласно мгновенной диаграмме деформирования в зависимости от величины постоянного напряжения или деформации. Зависимости (13) и (14) позволяют по результатам одной серии экспериментов определить характеристики аппроксимаций, применяемых в экспериментах другого типа. Пусть, например, из опыта на ползучесть определено ядро L2. Тогда три других ядра определятся через L2 согласно. Так, , а ядра R1 и R2 определяются решением операторных уравнений, определяющих условие резольвентности ядер ползучести и релаксации: R1 ~ L1, R2 ~ L2. Очевидно, что в линейных задачах секущий и касательный модуль равны начальному, и тогда L1 = L2, R1 = R2.

На основе приведенных зависимостей для одномерного случая можно построить определяющие уравнения нелинейной ползучести для сложного напряженного состояния. В работе рассмотрен частный случай построения теории малых упругопластических деформаций наследственного типа.

Приняты следующие гипотезы (запись ведется в прямой и альтернативной формулировках):

- среда изотропна

- материал вязкопластически несжимаем, т.е. объемная деформация является чисто упругой

(15)

- девиаторы деформаций и наследственных напряжений подобны и коаксильны (для прямой формулировки) или девиаторы напряжений и наследственных деформаций подобны и коаксильны (для альтернативной формулировки), откуда следует (16) [5].

| – прямая - альтернативная | (16) |
| --- | --- |

Частными случаями (16) при L ≡ 0 являются уравнения теории малых упругопластических деформаций. Если рассматривать линейную задачу, то из (16) следуют уравнения линейной вязкоупругости [8].

Полная система (17) уравнений теории малых упругопластических деформаций содержит уравнения равновесия, геометрические и физические зависимости, статические и кинематические граничные условия.

(17)

В (17) с учетом того, что  = = , матрица физических зависимостей записана как (18).

(18)

Исключив в (17) напряжения и деформации, система уравнений в перемещениях записана как (19).

(19)

Если принять гипотезу о том, что напряжения и модифицированные деформации связаны зависимостями потенциального типа, т.е. что существует U такая, что , то можно построить вариационное уравнение (20), для которого уравнениями Эйлера являются уравнения равновесия и статические граничные условия в (19), если функция модифицированных перемещений удовлетворяет кинематическим граничным условиям, а вектор-функции  и σ удовлетворяют геометрическим и физическим зависимостям.

(20)

Функционал (20) не является квадратичным, поэтому здесь нельзя использовать традиционные методы решения задач линейной наследственности.

Точка стационарности (20) определяется аналогично обобщенному методу упругих решений [5]. В окрестности значений перемещений  функционал (20) разлагается в ряд Тейлора с удержанием только членов не выше второй степени (1.31).

(21)

В (21) использованы обозначения (22).

(22)

Так, например, первый элемент матрицы Н определяется так: .

Напряжения в окрестности точки unможно вычислить по соответствующему приближению функции U – (23).

(23)

Приближенное вариационное уравнение, порождаемое квадратичной аппроксимацией (21), записано в виде (24).

(24)

Для функционала (24) уравнениями Эйлера являются уравнения равновесия в приращениях .

Решение вариационного уравнения (24) можно проводить методом конечных элементов (далее МКЭ), если провести независимые аппроксимации основных вектор-функций в (24) по пространственным и временным координатам [9, 10].

Пространственная область разбивается на сетку конечных элементов и на каждом из них вектор-функция модифицированных перемещений представляется в виде (25).

(25)

В (25) - вектор узловых модифицированных перемещений, - матрица координатных функций конечного элемента. Тогда модифицированные деформации выразим через модифицированные перемещения узлов конечного элемента (26).

(26)

После подстановки (25), (26) в (24) в силу произвольности δ,следует (27)

| , где - наследственная касательная матрица жесткости, - наследственная секущая матрица жесткости, - вектор узловых сил | (27) |
| --- | --- |

Если сооружение выполнено из однородно ползучего материала, то в этом случае уравнения (27) можно трактовать как уравнения обобщенного шагового метода, и решение задачи существенно упрощается. Алгоритм задачи однородной ползучести решения приведен в [7, 11]. Рассмотрим более сложный случай использования в системе элементов с разными ядрами ползучести, т.е. задачу неоднородной ползучести. Предполагаем, что сетка конечных элементов построена так, что материал одного конечного элемента является однородно ползучим. Тогда можно представить основное соотношение МКЭ (27) в виде (28).

(28)

Интеграл  помощью формулы трапеций приближенно представим в виде (29). При этом временная ось к моменту t разбита на m интервалов – t = mΔt.

(29)

С учетом (29) уравнения равновесия (28) аппроксимируются как (30).

(30)

Введем обозначение (31).

(31)

С учетом принятых обозначений уравнения равновесия для ансамбля конечных элементов приведены в виде (32).

(32)

В (32) глобальные матрицы жесткости строятся традиционными способами по матрицам жесткости отдельных конечных элементов уравнения (32) определяют следующий итерационный	алгоритм.

- Вначале определяются мгновенные компоненты НДС, относящиеся к моменту t=0. Вообще-то говоря, эти компоненты развиваются за конечный временной отрезок, но т.к. рассматриваемое время несоизмеримо больше, то время роста нагрузки условно принимается нулевым.

Считается, что на малом отрезке вязкие свойства системы не проявляются и поэтому решается стационарная задача.

- На втором шаге определяются компоненты матриц жесткости ,всех конечных элементов системы. Для чего вычисляются модифицированные деформации, напряжения, модули для . Если при интегрировании по пространственной области используются квадратурные формулы, то все указанные величины вычисляются в расчетных узлах. По локальным матрицам формируется общая система уравнений МКЭ и решается задача (32), в результате чего находится вектор приращения модифицированных перемещений . После чего расчет вновь повторяется со второго пункта до тех пор, пока не достигнем верхней границы временного отрезка, в пределах которого исследуется поведение сооружения. Контроль точности временной аппроксимации проводится при сгущении сетки временных конечных элементов (т.е. уменьшением Δt) до стабилизации решения.

В процессе нагружения сооружения, а также в процессе рассмотрения истории ее существования, возможно возникновение зон “разгрузки”. Активный и пассивный процесс деформирования в теории малых упругопластических деформаций различаем по знаку приращения интенсивности модифицированных деформаций: если , то в точке расчетной области происходит процесс активного деформирования. Разгрузка имеет место при . Согласно положению теории неупругонаследственных сред Ю.Н. Работнова полагаем, что при разгрузке зависимость между напряжениями и деформациями является линейной вязкоупругой. Тогда физические зависимости при разгрузке примут вид (33).

(33)

Литература

- Volterra V. Theory of Functionals and of Integral and Integro-Differential Equations. Dover Phoenix Editions, 1959. – 304 p.

- Работнов Ю.Н. Элементы наследственной механики твердых тел. – М.: Наука, 1977.- 383 с.

- Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. – М.: Наука, 1979. – 650 с.

- Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. – М.: Наука, 1968. – 752 с.

- Васильков Г.В., Панасюк Л.Н., Селим Ш.И. Деформационная теория пластичности наследственного типа.- Ростов н/Д.: РИСИ, 1991.- 18 с. //Деп. В ВИНИТИ N 3792-В91

- Васильков Г.В., Панасюк Л.Н., Рогачкин П.Л. Вариационные постановки задач наследственной теории течения с изотропным упрочнением //Вычислительная механика и моделирование работы конструкций и сооружений. – Ростов н/Д.: РГАС, 1992. -6 с.

- Васильков Г.В., Панасюк Л.Н., А.А.Аль-Тахиш. Определение предельных нагрузок для неоднородных вязкоупругопластических рам. – Ростов-на-Дону: РИСИ, 1993.- 21 с.- Деп. в ВИНИТИ N 1169-В93.

- Александров А.Ф., Потапов В.Д. Основы теории упругости и пластичности. – М.: Высшая школа, 1990.-400 с.

- Batht K.-J. Finite Element Procedures. K.-J. Batht .New Jersey: Prentice Hall, 1996. pp. 10-12.

- Кадомцев М.И.  Исследование деформирования частично заглубленного фундамента при гармоническом воздействии с использованием метода граничных элементов и метода конечных элементов // Инженерный вестник Дона, 2012, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/940.

- Зотова Е. В., Панасюк Л. Н. Численное моделирование динамических систем с большим числом степеней свободы на импульсные // Инженерный вестник Дона, 2012, №3 URL: ivdon.ru/magazine/ archive/n3y2012/933.

References

- Volterra V. Theory of Functionals and of Integral and Integro.Differential Equations. Dover Phoenix Edition, 1959. 304 p.

- Rabotnov Ju.N. Jelementy nasledstvennoj mehaniki tverdyh tel. [Elements of hereditary mechanics of solids]. M.: Nauka, 1977. 383 p

- Rabotnov Ju.N. Mehanika deformiruemogo tverdogo tela. [Mechanics of deformable solid]. M.: Nauka, 1979. 650 p.

- Rabotnov Ju.N. Polzuchest' jelementov konstrukcij. [Creep of Structural Elements]. M.: Nauka, 1968.752 p.

- Vasil'kov G.V., Panasjuk L.N., Selim Sh.I. Deformacionnaja teorija plastichnosti nasledstvennogo tipa. [Deformation theory of hereditary type of plasticity].  Rostov n.D.: RISI, 1991.- 18 p. ..Dep. V. VINITI N 3792-V91

- Vasil'kov G.V., Panasjuk L.N., Rogachkin P.L. Variacionnye postanovki zadach nasledstvennoj teorii techenija s izotropnym uprochneniem.Vychislitel'naja mehanika i modelirovanie raboty konstrukcij i sooruzhenij. [Variation tasking hereditary flow theory with isotropic hardening. Computational mechanics and modeling of structures and buildings]. Rostov n.D.: RGAS, 1992. 6 p.

- Vasil'kov G.V., Panasjuk L.N., A.A.Al'-Tahish. Opredelenie predel'nyh nagruzok dlja neodnorodnyh vjazkouprugoplasticheskih ram. [Determination of limit loads for non-uniform frames viscoelasticoplastic]. Rostov.na.Donu: RISI, 1993. 21 p. Dep. v VINITI N 1169.V.93.

- Aleksandrov A.F., Potapov V.D. Osnovy teorii uprugosti i plastichnosti. [Fundamentals of the theory of elasticity and plasticity]. М.: Vysshaja shkola, 1990. 400 p.

- Batht K.J. Finite Element Procedures. K.J. Baths. New Jersey: Prentice Hall, 1996. pp. 10.12.

- Kadomtsev M.I. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/940.

- Zotova E. V., Panasyuk L. N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №3 URL: ivdon.ru/magazine/ archive/n3y2012/933/