Оценка эффективности водорастворимых технологических смазочных средств при алмазно-абразивной обработке материалов на машине

трения СМЦ-2

Г.И. Шульга1, Е.В. Скринников1, Т.Г. Шульга2

1Южно-Российский государственный политехнический университет (Новочеркасский политехнический институт) имени М.И. Платова,

2 Ростовский государственный университет путей сообщения

Аннотация: Тенденциями современного автомобилестроения являются использование постоянных магнитов для снижения массогабаритных характеристик электрооборудования и автомобиля в целом. Алмазно-абразивная обработка спеченных порошковых постоянных магнитов на основе феррита бария, стронция и кобальта сопряжена с трудностями получения поверхностей с низкими значениями шероховатости вследствие повышенной хрупкости, склонности к трещинообразованию. Разработано функциональное водорастворимое технологическое смазочное средство (ФВТСС) РВ-6, содержащее фрактальные кластеры и генерирующее в контакте алмазный абразивный инструмент-обрабатываемый порошковый магнитный материал пленки с высокой нагрузочной и смазочной способностью.

Предложены критерии оценки эффективности водорастворимых технологических смазочных средств (ВТСС) при алмазно-абразивной обработке на машине трения СМЦ-2. Проведены сравнительные испытания по предложенным критериям эффективности ФВТСС РВ-6 и СОЖ Blasokut 4000 SF 004 при обработке алмазным кругом 2720-0031 ГОСТ 16167-90 феррита бария 16БА190. Сделан вывод о большей эффективности РВ-6.

Ключевые слова: постоянный магнит, феррит бария, функциональное водорастворимое технологическое смазочное средство, фрактальный кластер, алмазный круг, машина трения.

Введение

Новыми тенденциями развития современного автомобилестроения являются: переход на питание бортовой сети 42 , начиная с 2008 года; экономичность – снижение расхода топлива до 3  на 100  пути; повышение безопасности на дорогах улучшением комфортности управления автомобилем; уменьшение массогабартных характеристик электрических двигателей и увеличение их мощностных параметров (стартер-генератора, электрической помпы системы охлаждения привода управления клапанами, двигателей стеклоочистителя, стеклоомывателя, вентилятора стеклоподъемника); магнитных пробок для удаления железосодержащих примесей из масла коробок передач и заднего моста; применение новых типов тахометрических датчиков, датчиков положения и т.д.

В двигателях, датчиках, приборах, системах зажигания применяют спеченные постоянные магниты на основе феррита бария, стронция, кобальта, спеченные или литые на основе системы  (ЮНДК), из сплава  . Все большее применение в автомобилестроение находит применение новый тип постоянных магнитов на редкоземельной основе , обеспечивающий уменьшение массогабаритных характеристик электрических двигателей и увеличение их мощностных параметров [1].

Магнитотвердые ферриты (оксидные магниты) – это ферромагнетики с большой кристаллографической анизотропией. Ферриты бария и стронция имеют гексагональную структуру с общей химической формулой , где  – барий или стронций ,  – коэффициент, изменяющийся в зависимости от марки  от 4,7 до 6,0. Магниты на основе феррита бария выпускают изотропными (БИ) и анизотропными (БА), а ферриты стронция – анизотропными (СА). Ферриты кобальта  имеют кубическую структуру с общей химической формулой  и выпускаются анизотропными (КА).

Магнитотвердые ферриты бария, стронция и кобальта труднообрабатываемы. Механическая обработка данных материалов сопряжена с трудностями получения поверхностей с низкими значениями шероховатости вследствие их хрупкости и склонности к трещинообразованию из-за низкой теплопроводности. Основным видом механической обработки магнитотвердых ферритов является шлифование алмазными кругами с использованием водорастворимых технологических смазочных средств  (ВТСС).

Новыми тенденциями развития современного машиностроения в области обработки материалов является создание функциональных (адаптирующихся) водорастворимых технологических смазочных средств (ФВТСС), обеспечивающих увеличение долговечности инструмента, технологического оборудования и оснастки, улучшающих качество обрабатываемых поверхностей.

Основоположником синергетики как теории, связанной с изучением процессов в сложных системах далеких от равновесия, Г. Хакеном выделена триада, контролирующая процессы самоорганизации: нелинейность – когерентнось – открытость [2]. Введенное Б.Б. Мандельбротом понятие фрактальной геометрии [3, 4] и установленные связи фрактальности с теорией нелинейных отображений является объективным отражением принципов синергетики. Фракталы («fractional» – дробный) являются объектами, которые при наблюдении при различных увеличениях повторяют одну и ту же (самоподобную) форму.

Фракталы, кроме свойства самоподобия, обладают свойствами универсальности, заключающимися в их инвариантности к природе объекта. Фрактальную размерность используют как единую количественную меру разупорядоченности структур различной природы. Фрактальное материаловедение связывают с созданием материалов с заданными свойствами путем управления фрактальной структурой, возникающей в условиях нелинейной динамики. Фрактальные структуры обладают всеми свойствами биологических материалов [5], так как они инвариантны к анализируемому объекту, обладают свойствами адаптации к внешнему воздействию, способны к самоуправлению путем перестройки  структуры в критических точках.

Концепция разработки ФВТСС основывается на следующих положениях [6, 9-11]: создание нанокластеров с фрактальной структурой из компонентов с высоким уровнем неравновестности, формирование фрактальных гетерогенных структур в объеме материала, слоистых (ламеллярных) в зоне контакта трибосопряжений, обеспечивающих долговечность инструмента, оснастки, оборудования, улучшение качество обрабатываемых поверхностей, встраивание компонентов ФВТСС в пищевые цепи экосистем. На данных принципах разработан ФВТСС РВ-6, который используется при алмазно-абразивной обработке различных материалов, в том числе постоянных магнитов.

Целью исследований является разработка методики оценки эффективности ВТСС, используемых при алмазно-абразивной обработке компактных и порошковых спеченных материалов.

Методика исследований и материалы

Разработана оперативная методика комплексной оценки эффективности водорастворимых технологических смазочных средств (ВТСС) [6] на машине трения СМЦ-2 [7,8] при алмазно-абразивной обработке материалов. Схема испытания образцов контактирующей пары абразивный круг-шлифуемый металлический образец на машине трения СМЦ-2 приведена на рис.1.

На верхний неподвижный вал машины трения СМЦ-2 устанавливают неподвижную обойму 1, в которой закреплены шлифуемые металлические

образцы 2, 3, 4. На нижний вал машины трения устанавливают шлифовальный круг 5. Ванну 7 заполняют ВТСС 6. Оценку эффективности ВТСС производят при  увеличении радиальной силы  на 100 , начиная с 200 , до критической нагрузки , при которой  появляются прижоги на компактных образцах или происходит разрушение спеченного порошкового

Рис. 1. – Схема испытаний водорастворимых технологических смазочных средств при алмазно-абразивной обработке на машине трения СМЦ-2: 1 – обойм; 2, 3, 4 – образцы материалов; 5 – абразивный круг; 6 –ВТСС; 7 – ванна; – радиальная сила; - тангенциальная сила.

образца. Время испытания при фиксированной радиальной силе  – 5 с. В зону шлифования ВТСС подают при окунании в ванну шлифовального круга, вращающегося с частотой вращения 300, 500, 1000 (соответственно линейные скорости равны 0,78, 1,31, 2,62 ). Объемы снятого материала и изношенной части абразива определяли весовым методом на аналитических

весах ВЛР-200 ГОСТ 24104-2001 в

В качестве шлифуемого материала выбран спеченный феррит бария  16БА190, размер образца в виде призмы 12х11х6, марка абразивного круга 2720-0031, ГОСТ 16167-90, размер круга 1А1 40х16х16. В качестве ВТСС для сравнения выбраны ФВТСС РВ-6 (Россия) и СОЖ Blasokut 4000 SF 004 (Швейцария). Критерии оценки эффективности ВТСС при алмазно-абразивной обработки материалов с использованием ВТСС приведены в табл.

Результаты исследований и их обсуждение

Проводились сравнительные испытания оценки эффективности водорастворимых технологических смазочных средств (ВТСС) на машине трения СМЦ-2 при частоте оборотов шлифовального круга 300  1,0-процентных водных растворов РВ-6, содержащих фрактальные кластеры, и

СОЖ Blasokut 4000 SF 004 (Швейцария) на процесс алмазно-абразивной обработки феррита бария 16БА190. Сравнительные испытания эффективности ВТСС проводили по пунктам критериев эффективности 1-13, приведенных в табл. Результаты сравнительных испытаний ВТСС приведены на рис.2,3.

Таблица

Критерии эффективности алмазно-абразивной обработки материалов

с использованием ВТСС

| № п/п | Критерии | Размерность | Формулы, методы определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиальная сила, |  | Задается |
| 2 | Критическая радиальная сила, |  | Определяется экспериментально |
| 3 | Тангенциальная сила, |  |  |
| 4 | Эффективная мощность, |  |  |
| 5 | Коэффициент трения, | – |  |
| 6 | Температура в объеме ванны, |  | Измерение |
| 7 | Объем снятого материала, |  | Взвешивание |
| 8 | Объем изношенной части абразива, |  | Взвешивание |
| 9 | Коэффициент шлифо-вания по массе, |  |  |
| 10 | Коэффициент режущей способности, |  |  |
| 11 | Удельная мощность шлифования, |  |  |
| 12 | Комплексный критерий, |  |  |
| 13 | Шероховатость поверхности, |  | Измерение |

Обозначения:  – момент трения между алмазно-абразивным инструментом и шлифуемым образцом, , определяют по трибограмме прибора машины трения СМЦ-2;  –радиус шлифовального круга, ;  –линейная скорость абразивного  круга, .

На рис.2 показана эффективность абразивной обработки образцов феррита бария 16БА190 алмазным кругом 2720-0031 с использованием 1,0 процентных водных растворов ФВТСС РВ-16. Критическая нагрузка разрушения феррита бария 16БА190 составила =700 . В диапазоне радиальных нагрузок = 200...700  коэффициент трения соответственно уменьшился с 0,23 до 0,13, съем феррита бария  увеличился с 30 до 120 , износ алмазного шлифовального круга  увеличился с 2 до 6 , температура  в объеме ванны практически не изменилась и составила 16, тангенциальная сила  увеличилась с 48 до 90 , эффективная мощность  увеличилась с25 до 55.

Рис.2. – Эффективность абразивной обработки образцов феррита бария 16БА190 алмазным кругом 2720-0031 с использованием 1,0 процентного водного раствора ФВТСС РВ-16.

При испытании ФВТСС РВ-6 и приложении радиальной силы = 400  коэффициент шлифования по массе =29,16 , коэффициент режущей способности составил =5,27 , удельная мощность шлифования – =0,021 , комплексный критерий  – =74,37 .

На рис.3 показана эффективность абразивной обработки образцов феррита бария 16БА190 алмазным кругом 2720-0031 с использованием 1,0 процентного водного раствора СОЖ Blasokut 4000 SF 004.Критическая нагрузка разрушения феррита бария 16БА190 составила =400 . В диапазоне радиальных нагрузок = 200...400 , коэффициент трения  соответственно уменьшился с 0,40 до 0,28, съeм феррита бария   увеличился с 20 до 155 , износ алмазного шлифовального круга  увеличился с 8 до 22 , температура  в объеме ванны практически не изменилась и составила 17, тангенциальная сила  увеличилась с 40 до 55 , эффективная мощность  увеличилась с 20 до 40 .

Рис.3. – Эффективность абразивной обработки образцов феррита бария 16БА190 алмазным кругом 2720-0031 с использованием 1,0 процентного водного раствора СОЖ Blasokut 4000 SF 004

При испытании СОЖ Blasokut 4000 SF 004 и приложении радиальной силы = 400  коэффициенты, приведенные выше, принимали следующие значения: =6,91 , =4,58 , =0,02 , =64,59 .

Анализ полученных результатов показал, что смазочный материал РВ-6, содержащий фрактальные структуры, образует в зоне контакта феррит бария-алмазный абразивный круг пленки, обладающие повышенными смазочными свойствами. Данные пленки снижают коэффициент трения, уменьшают износ алмазного круга, повышают критическую нагрузку разрушения феррита бария  до 700 .

Таким образом по предложенным критериям можно определять эффективность применения и проводить сравнительные испытания различных ВТСС при алмазно-абразивной обработке материалов. На основании сравнительного анализа значений критериев эффективности ФВТСС РВ-6 и СОЖ Blasokut 4000 SF 004 сделан вывод о большей эффективности РВ-6.

Литература

1. Постоянные магниты для автомобильной промышленности. Производство и применение. URL: inttextex.ru/page/postojannye-magnity-dlja-avtomobilnoj-promyshltnnosti-proizvodstvo-i-primenenie.

2. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. М.: Мир, 1985. 411 с.

3. Mandelbrot B.B.The fractal geometry of nature N.Y.:Freeman.1983.480 p

4. Mandelbrot B.B, Passoja D.E., Paullay A.J. Fractal character of fracture surfaces of metals // Nature.1984.V.308. pp.  721-722.

5. Иванова В.С. От дислокации к фракталам. Фрактальная синергетика и «интеллектуальные» материалы // Материаловедение, 2001.Ч.2.№1.С.22-29.

6. Шульга Г.И. Функциональные водорастворимые технологические смазочные средства для обработки материалов. Ростов н/Д: Ред. ж. «Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион», 2004.212 c.

7. Даровский Г.В. Совершенствование механизма нагружения машины трения типа «Амслер» // Инженерный вестник Дона, 2008, №2 URL: ivdon. ru/ ru/ magazine/archive/n2y 2008/72/.

8. Ахвердиев К.С., Мукутадзе М.А., Лагунова Е.О., Солоп К.С. Расчетная модель радиального подшипника скольжения с повышенной несущей способностью, работающего на микрополярной смазке с учетом её вязкостных  характеристик от давления //Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2200/.

9. Шульга Г.И. Шульга Т.Г Экологические проблемы разработки, применения и утилизации водорастворимых технологических смазочных средств // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Проблемы  электрохимии и экологии. Естественные науки. Спецвыпуск. 2008. С.126-132.

10. Шульга Г.И., Колесниченко А.О., Скринников Е.В., Шульга Т.Г. Функциональные технологические смазочные материалы, труктурированные нанопорошками цветных металлов для повышения эффективности обработки деталей транспортных систем // Вестник Донского государственного технического университета. 2011. Т. 11. №10(61). С.1867-1873.

11. Шульга Г.И. Функциональные смазочные материалы, содержащие фрактальные кластеры // Физическое материаловедение: сборник тезисов и статей VI международной школы, г. Новочеркасск, 24 июня 2013 г.: /Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) имени М.И.Платова, Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2013. С.221-229.

References

1. Postoyannye magnity dlya avtomobil'noy promyshlennosti. Proizvodstvo i primenenie. [Permanent Magnets for Automobile Industry. Production and Application]. URL: inttextex.ru/page/postojannye-magnity-dlja-avtomobilnoj-promyshlennosti-proizvodstvo-i-primenenie.

2. Khaken G. Sinergetika. Ierarkhiya neustoychivostey v samoorganizuyushchikhsya sistemakh i ustroystvakh [Synergy. Hierarchy of instability in training systems and devices] M: Mir, 1985.411 p.

3. Mandelbrot B.B. The fractal geometry of nature N.Y.:Freeman.1983. 480p.

4. Mandelbrot B.B, Passoja D.E., Paullay A.J. Fractal character of fracture surfaces of metals. Nature.1984.V.308. pp. 721-722.

5. Ivanova V.S. Materialovedenie. 2001. Ch.2.№1.pp.22-29.

6. Shul'ga G.I. Funktsional'nye vodorastvorimye tekhnologicheskie smazochnye sredstva dlya obrabotki materialov. [Functional water-soluble technological lubricants for material treatment]. Rostov n/D: Red. zh. «Izv. vuzov. Sev.-Kavk. region», 2004.212 р.

7. Darovskiy G.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2008, №2 URL: ivdon. ru/ ru/ magazine/archive/n2y 2008/72/.

8. Akhverdiev K.S., Mukutadze M.A., Lagunova E.O., Solop K.S. /Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4 URL:ivdon.ru/ru/ magazine/archive/n4y2013/2200/.

9. Shul'ga G.I. Shul'ga T.G Izvestiya vuzov. Severo-Kavkazskiy region. Problemy elektrokhimii i ekologii. Estestvennye nauki. Spetsvypusk. 2008. рр.126-132.

10. Shul'ga G.I., Kolesnichenko A.O., Skrinnikov E.V., Shul'ga T.G. Vestnik Donskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2011. T. 11. №10 (61).pp .1867-1873.

11. Shul'ga G.I. Fizicheskoe materialovedenie: sbornik tezisov i statey VI mezhdunarodnoy shkoly, g. Novocherkassk, 24 iyunya 2013 g. (Physical material Science: Collection of abstracts and papers of the VIth  International School): /Yuzh.-Ros. gos. politekhn. Un-t (NPI) imeni M.I.Platova, Novocherkassk: YuRGPU (NPI), 2013. pp.221-229.