Керамический кирпич

из глинистого сырья Сухо-Чалтырского месторождения

А.А. Наумов, И.В. Мальцева

Академия строительства и архитектуры ДГТУ, Ростов-на-Дону

Аннотация: Представлены результаты лабораторных исследований по определению пригодности глинистого сырья Сухо-Чалтырского месторождения для производства керамического кирпича способом пластического формования. Установлено, что при введении в состав шихты горелой шахтной породы в качестве отощающей добавки и золы – в качестве топливосодержащей, а также при обработке граней специальным раствором, возможно получение керамических образцов, соответствующих требованиям ГОСТ.

Ключевые слова: глинистое сырье, пластическое формование, керамический кирпич, отощающая добавка, морозостойкость.

С каждым годом запасы глинистого сырья с хорошими керамическими свойствами истощаются [1-3]. Кирпичным заводам приходится работать на низкокачественном сырье и следствием этого является то, что многие предприятия выпускают кирпич, не соответствующий требованиям ГОСТ. В связи с этим возникает необходимость в изыскании путей и способов создания стеновой керамики из низкосортного сырья и различных отходов промышленности [4-8].

В настоящей статье приводятся результаты исследований по оценке пригодности глинистого сырья Сухо-Чалтырского месторождения для производства кирпича способом пластического формования.

Исследованное сырье желто-бурого цвета, средней плотности, реагирует с 10% раствором HCl, является кислым, с высоким содержанием красящих оксидов, относится к низкодисперсной группе, содержит 0,17% крупных включений, представленных среднеактивными карбонатами, кристаллами гипса, песком и растительными остатками. По пластичности сырье относится к группе умеренно пластичного, характеризуется высокой чувствительностью к сушке.

Результаты определения вещественного состава и содержания оксидов в глинистом сырье представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица № 1

Результаты определения тонкодисперсных фракций

| Содержание фракций, % Размер фракций, мм |  |  |  |  | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| более 0,06 | 0,06-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | менее 0,001 |  |
| 1,39 | 39,81 | 11,35 | 17,20 | 30,25 | Низкодисперсное |

Таблица № 2

Результаты химического анализа глинистого сырья

| Содержание оксидов, % |  |  |  |  |  |  |  |  | п.п.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 общ. | СаО | MgO | SO3 общ. | К2О | Na2O |  |
| 57,82 | 12,29 | 1,05 | 6,01 | 8,02 | 1,27 | 1,38 | 2,25 | 1,47 | 8,80 |

После высушивания пробу сырья измельчали менее 3 мм, замачивали водой и оставляли вылеживаться на сутки для равномерного распределения влаги. Из подготовленной массы формовали образцы-кубы, балочки и кирпичики.

Определили, что глинистое сырье высокочувствительное к сушке (54с), воздушная усадка образцов составила 8,4 %.

Характеристики обожженных при 1000 0С образцов из чистого глинистого сырья представлены в таблице 3.

На образцах-кубах после капиллярного подсоса появился незначительный белесый налет, который не снимается острым инструментом.

После пропаривания образцов дефектов от карбонатных включений на испытанных образцах не обнаружено.

Таблица № 3

Результаты физико-механических испытаний обожженных образцов

| Макроскопическое описание образцов |  | Общая линейная усадка, % | Предел прочности, МПа |  | Водо-погло-щение, % | Моро-зостой-кость, циклы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при сжатии | при изгибе |  |  |
| цвет | наличие трещин и включений |  |  |  |  |  |
| Светло-красный с интенсивным белым налетом | Трещины на гранях образцов | 9,2 | 26,0 | 13,4 | 13,5 | 25 |

При проведении дальнейших работ в представленную пробу глины вводили добавки – горелую шахтную породу (ш. Майская) и золу замчаловскую.

Зерновой состав добавок приведен в таблице 4.

Таблица № 4

Зерновой состав добавок

| Наименование проб | Остатки на ситах, % Размер сит, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | менее1 |
| Горелая порода | 0,6 | 18,5 | 18,0 | 13,5 | 13,5 | 35,9 |
| Зола замчаловская | 1,0 | 0,8 | 2,5 | 7,5 | 20,5 | 67,7 |

Горелая шахтная порода содержит Al2O3 - 22,21%; Fe2O3 - 6,02%; SO3 - 1,52% и может быть рекомендована в качестве отощающей добавки для улучшения сушильных свойств глиномассы. Технологическое топливо в горелой породе практически отсутствует.

Зола замчаловская содержит значительное количество технологического топлива (теплотворная способность - 5084 ккал/кг) и повышенное количество сернистых включений (SO3 - 2,18%) и может быть рекомендована как топливная добавка, повышающая равномерность обжига и способствующая увеличению прочности и морозостойкости кирпича. Рекомендуемое содержание золы в составе шихты по массе – 4-5%.

Для улучшения сушильных свойств образцов в глинистое сырье Сухо-Чалтырского месторождения добавляли горелую породу, измельченную менее 2 мм. Зерновой состав породы представлен в таблице 5.

Таблица № 5

Зерновой состав добавок после измельчения

| Наименование сырья | Остатки на ситах, % Размер сит, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | <0,25 |
| Горелая порода | 1,42 | 16,20 | 23,80 | 32,88 | 25,70 |
| Зола | 0,50 | 5,71 | 20,17 | 30,77 | 42,85 |

Результаты определений чувствительности к сушке образцов при добавлении в состав глиномасс горелой породы представлены в таблице 6.

Таблица № 6

Чувствительность к сушке опытных глиномасс

| Состав шихты, % по массе |  | Формовочная влажность, % | Чувствитель-ность к сушке, с |
| --- | --- | --- | --- |
| глинистое сырье | горелая порода |  |  |
| 100 | - | 21,2 | 54 |
| 85 | 15 | 20,1 | 59 |
| 75 | 25 | 19,0 | 70 |
| 65 | 35 | 18,5 | 89 |
| 60 | 40 | 17,9 | 102 |
| 55 | 45 | 17,4 | 112 |

Как видно по результатам исследований, добавление горелой породы способствует улучшению сушильных свойств глиномасс и при введении 40% горелой породы глиномасса переходит в разряд среднечувствительных к сушке.

С целью улучшения равномерности обжига кирпича в производственной печи, а также повышения прочности кирпича в состав глиномасс, помимо горелой породы, вводили технологическое топливо – 4 % золы.

Характеристики обожженных при 1000 0С образцов, изготовленных из глинистого сырья с добавлением 25 % горелой породы и 4 % замчаловской золы, представлены в таблице 7.

Таблица № 7

Результаты физико-механических испытаний образцов

| Макроскопическое описание образцов |  | Общая линейная усадка, % | Предел прочности, МПа |  | Водо-погло-щение, % | Моро-зостой-кость, циклы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при сжатии | при изгибе |  |  |
| Цвет | Наличие трещин и включений |  |  |  |  |  |
| Светло-красный с незначитель-ным белесым налетом | Без дефектов | 7,2 | 21,2 | 10,4 | 15,5 | 35 |

Как можно увидеть, введенные добавки позволяют улучшить внешний вид обожженных образцов, но при этом несколько ухудшаются прочностные показатели.

С целью улучшения цвета обожженных образцов, т.е. устранения белого налета, на две грани свежесформованных образцов валиком наносили водный раствор № 36 [9, 10] и, после обжига, сравнивали цвет обработанных граней с другими. Было установлено, что грани, обработанные водным раствором № 36, имеют более яркий цвет, белесые налеты на них отсутствуют. Это показывает об эффективности данного кислотного раствора и возможности получения изделий однотонного цвета.

Таким образом, проведенные исследования показали, что из шихты на основе глинистого сырья Сухо-Чалтырского месторождения при введении отощающей и топливной добавок возможно получение обожженных образцов, по характеристикам соответствующим требованиям ГОСТ.

Литература

1. Гуров Н.Г., Наумов А.А., Иванов Н.Н. Подготовка керамической массы на основе закарбоначенного лессовидного суглинка // Строительные материалы. 2010. № 7. С. 42-45.

2. M. Safiuddin, M.Z. Jumaat, M. A. Salam, M. S. Islam, R. Hashim. Utilization of solid wastes in construction materials. International Journal of the Physical Sciences. 2010. №10. pp. 1952−1963.

3. Гурьева В.А. Буровой шлам в производстве изделий строительной керамики // Строительные материалы. 2015. № 4. С. 75-77.

4. Berge B. The Ecology of Building Materials. [Architectural press]. Oxford, 2005. 474 p.

5. Мальцева И.В., Мальцев Е.В. Использование техногенных отходов в производстве ячеистых материалов // Научное обозрение. 2014. № 10-3. С. 715–718.

6. Котляр В.Д., Козлов А.В., Котляр А.В., Терёхина Ю.В. Особенности камневидных глинистых пород Восточного Донбасса как сырья для производства стеновой керамики // Вестник МГСУ. 2014. № 10. С. 95-105.

7. Курилова С.Н. Безобжиговый стеновой кирпич компрессионного формования на основе трепела // Инженерный вестник Дона, 2017, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2017/4095.

8. Столбоушкин А.Ю., Иванов А.И., Стороженко Г.И., Уразов С.И. Получение морозостойкого керамического кирпича полусухого прессования из промышленных отходов // Строительные материалы. – 2011. № 12. С. 4-7.

9. Наумов А.А. Устранение высолов на керамическом кирпиче // Строительные материалы. – 2016. № 5. С. 37-39.

10. Наумов А.А. О возможности получения лицевого кирпича из глинистого сырья Звездинского месторождения // Инженерный вестник Дона, 2015, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3242.

References

1. Gurov N.G., Naumov A.A., Ivanov N.N. Stroitel'nye materialy. 2010. №7. pр. 42-45.

2. Safiuddin M., Jumaat M.Z., Salam M. A., Islam M. S., Hashim R. International Journal of the Physical Sciences. 2010. №10. pp. 1952−1963.

3. Gur'eva V.A. Stroitel'nye materialy. 2015. №4. pр. 75-77.

4. Berge B. The Ecology of Building Materials. [Architectural press]. Oxford, 2005. 474 p.

5. Mal'tseva I.V., Mal'tsev E.V. Nauchnoe obozrenie. 2014. №10-3. pp. 715-718.

6. Kotlyar V.D. Kozlov A.V., Kotlyar A.V., Terekhina Yu.V. Vestnik MGSU. 2014. № 10. pp. 95-105.

7. Kurilova S.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2017/4095.

8. Stolboushkin A.Yu., Ivanov A.I., Storozhenko G.I., Urazov S.I. Stroitel'nye materialy. 2011. № 12. pр. 4-7.

9. Naumov A.A. Stroitel'nye materialy. 2016. №5. pр. 37-39.

10. Naumov A.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3242.