Синтез гипотиофосфата натрия в спиртовом растворе

Т.Г. Лупейко,  С.Н Свирская, А.С. Пахомов, И.Н. Рыбина, Е.С. Медведева

Южный федеральный университет, химический факультет, Ростов-на-Дону

Материалы на основе гипотиофосфатных фаз систем Me – P – S обладают рядом ценных свойств [1-3], что определяет высокий интерес к синтезу и изучению характеристик этих фаз. Так, гипотиофосфат олова (II) имеет рекордно высокие значения объемных пьезоэлектрических характеристик среди известных однофазных сегнетоэлектрических материалов и пьезоэлектрические датчики, изготовленные на его основе, могут непосредственно преобразовывать всестороннее сжатие в электрический сигнал с высокой эффективностью. Sn2P2S6 может непосредственно использоваться в микроэлектронной технике, например, в качестве рабочего тела энергонезависимых элементов памяти.

Известные в настоящее время способы получения тиофосфатных фаз имеют целый ряд недостатков. На практике наиболее часто применяется синтез этих фаз из простых веществ тройных систем Me – P – S, а также из различных сочетаний этих простых веществ и бинарных соединений, образованных ими [4]. Для предотвращения химического взаимодействия с парами воды и кислородом воздуха процесс ведут в запаянных ампулах. Однако использование низкоплавких и легколетучих компонентов (сера, фосфор, сульфиды фосфора) в замкнутом объеме вследствие увеличения давления в ампуле зачастую приводит к ее разрыву. Во избежание этого применяют чрезвычайно медленное повышение температуры и создание по длине ампулы градиента температур, что, тем не менее, не устраняет полностью взрывоопасность этого способа. Таким образом недостатком этого способа является сложность технологии: изготовление специальных ампул, их вакуумирование и запайка, а также  ограниченный ампулой объем синтезируемых веществ, который значительно снижает производительность.

Определенным решением проблемы является возможность получения гипотиофосфатов двухвалентных металлов обменным взаимодействием солей этих металлов  с гипотиофосфатом натрия в водных растворах по схематической реакции [5]:

2 MeCl2 + Na4P2S6  = Me2P2S6 ↓+ 4 NaCl                                                                            (1)

Однако при реализации данной возможности необходимо получение гипотиофосфата натрия. В работе [5] предложен способ получения гипотиофосфатов щелочных металлов в водных растворах, исходя из сульфидов щелочных металлов и хлоридов фосфора. Однако, сложность получения исходных прекурсоров, в частности, хлорида фосфора [6], а также возможность загрязнения получаемых гипотиофосфатов металлов продуктами окисления и гидролиза являются серьезным препятствием широкого применения этого способа.

Для устранения указанных недостатков в настоящей работе приводится способ синтеза гипотиофосфата натрия в спиртовом растворе и последующего его использования для получения гипотиофосфата олова (II) по реакциям обменного взаимодействия.

Экспериментальная часть

Гипотиофосфат натрия был получен двумя способами.

В первом варианте методика  предполагала  взаимодействие между твердыми фазами Na2S  и «P4S8» с добавлением жидкой для облегчения процессов диффузии. Для этого в стехиометрическом соотношении твердые сульфид натрия (обезвоженный при помощи ацетона) и сульфид фосфора  («P4S8») смешивали и перетирали в ступке (в боксе), потом добавляли к полученной смеси этиловый спирт.

Полученную систему обрабатывали  ультразвуком, в результате чего наблюдалось появление синтезированного продукта в  объеме жидкой фазы в соответствии с уравнением:

Na2S+ P4S8 → Na4 Р2S6                                                                                                       (2)

а дне колбы остается черный ства ьшается размер е образовывались медленнее и самые мелкие образовывались в толуоле.ной степен..Исследования показали, что процесс взаимодействия протекал в объеме жидкой фазы. Такой характер взаимодействия позволил сделать предположение, о возможности получения незагрязненного целевого продукта из насыщенных растворов исходных компонентов (Na2S, «P4S8») в спирте. Впервые была реализована вторая методика синтеза гипотиофосфата натрия в аморфном и кристаллическом состоянии из насыщенных спиртовых растворов сульфида натрия и сульфида фосфора.

Синтезированный Na4P2S6 был использован для получения гипотиофосфата олова по уравнению (1). Характерной особенностью данного процесса является то, что он протекает только с использованием аморфной наноразмерной фазы гипотиофосфата натрия. Применение же кристаллов Na4P2S6 для обменного взаимодействия к целевому продукту не привело. Это говорит о том, что обмен катионов щелочного металла на двухвалентный катион олова протекает только с использованием активного состояния   гипотиофосфата натрия. Sn2P2S6, в свою очередь, может быть использован в качестве основы для термического напыления в вакууме тонких пленок (h~2-10мкм).

Для подтверждения образования целевых фаз Na4P2S6 и Sn2P2S6 были проведены рентгенофазовый и элементный анализы полученных соединений.

Фазовый состав продуктов реакций устанавливали рентгенографически на дифрактометре ДРОН – 2.0 с медным излучением.  Данные РФА свидетельствуют об образовании целевого продукта и присутствии некоторого количества примесей, при идентификации которых удалось установить, что при синтезе гипотиофосфата олова остается фаза сульфида олова, а в случае щелочного металла присутствуют следы сульфата и фосфата натрия.

Анализ гипотиофосфатов натрия и олова на содержание серы и фосфора осуществляли гравиметрическим методом [7]. Гипотиофосфаты растворяли в кипящей концентрированной азотной кислоте. Растворение сопровождалось переводом фосфора и серы в степени окисления +5 и +6 соответственно. Фосфор определяли в виде магний аммоний фосфата, серу в виде сульфата бария. Как показал химический анализ, для Na4P2S6 соотношение молей P : S составляет примерно 2 : 6 (P : S ~ 1.97 : 5.95).

Гравиметрически определить содержание олова в  гипотиофосфате не удалось. В связи с этим была исследована возможность комплексонометрического определения олова после переведения его в раствор. Олово определялось прямым титрованием в сильно кислой среде раствором динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) в присутствии комплексоната меди и 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол (ПАН) в качестве индикаторной системы. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Данные по определению олова в гипотиофосфате (синтез в водно-спиртовой среде)

| m навески, мг | VЭДТА, мл | Vсред, мл | S | μ=V±δ | ω (Sn), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50,0 | 4,9 | 4,9 | 0,07 | 4,9±0,18 | 58,2 |
|  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | 4,9 |  |  |  |  |

V (ЭДТА) – объем раствора ЭДТА, пошедший на титрование, мл;

S - стандартное отклонение,   S=(  (Ci-C)2 / (n-1))1/2 ;

Sr - относительное стандартное отклонение, Sr = (S/C) ∙100%;

δ - доверительный интервал, δ=±t∙S/n1/2;

ω (Sn) - процент олова в растворе, %.

Выводы

1.Показана принципиальная возможность синтеза гипотиофосфата натрия из спиртового раствора, характеризующегося рядом преимуществ, а именно взрывобезопасностью протекающего взаимодействия, простотой техники исполнения, быстротой получения целевого продукта.

2. Получен гипотиофосфат олова обменным взаимодействием в спиртовом растворе с использованием синтезированного Na4P2S6.

3. Подтвержден синтез целевых фаз результатами рентгенофазового и химического анализов.

Работа поддержана ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», госконтракт П-401.

Список литературы

1. Берча Д.М., Ворошилов Ю.В., Сливка В.Ю., Туряница И.Д. Сложные халькогениды и халькогалогениды (получение и свойства). Киев.: Вища школа, 1983. c. 180.

2.  Герзанич В.М., Фридкин Сегнетоэлектрики типа АVВVIСVII. М. : Наука, 1982. c. 357.

3.  Jandali M.Z., Eulenberger G., Hahn H. Synthese und Kristallstruktur von TiP2S6 // Z. anorg. allgem. Chem. 1980.  B. 470.  № 11. S. 39 -41.

4.  Рыбина И. Н. Синтез и свойства ряда серосодержащих пьезоэлектрических материалов : дис. на соискание ученой степени кандидата техн. наук Ростов – на – Дону. : 1997. – 145 с.

5. Falius H. Hexathiohypophosphate, salze tiner neuen saure des Phosphors // Z. anorg. Allgem. Chem. 1968. B. 356. № 3 - 4. S. 189 - 194.

6. Спицын В.И. Практикум по неорганической химии – М. : Издательство Московского университета, 1976. c. 296.

7. Коростелев П.П. Титриметрический и гравиметрический анализ в металлургии М.: Металлургия, 1985. С. 316.