Расчет на устойчивость полимерных стержней с учетом деформаций ползучести и начальных несовершенств

С.В. Литвинов, Е.С. Клименко, И.И. Кулинич, С.Б. Языева

ГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет»

В настоящее время полимерные материалы используются не только как ограждающие и имеющие «вторичное» значение конструкции, но и как несущие элементы. Примером могут быть полимерные стержни для крепления навесных конструкций. Эти стержни претерпевают как растяжение, так и сжатие.

Основное преимущество полимерных стержней в том, что они являются кислото- и щелочестойкими материалами, прочность некоторых полимеров может достигать 2000 МПа. Однако полимерные материалы обладают свойством ползучести. Для описания деформаций ползучести далее используется уравнение связи Максвелла-Гуревича, которое максимально точно описывает связь напряжений и деформаций ползучести не только в полимерных материалах, но и в некоторых металлах.Уравнение Максвелла-Гуревича далее используется в следующем виде:

| , | (1) |
| --- | --- |

где;.

Здесь  – деформации ползучести, – модуль высокоэластичности,  – модуль скорости,  – коэффициент начальной релаксационной вязкости.

Для полимерных материалов деформации ползучести представлены рядом спектров времен релаксаций

,

При времени деформаций до 1000 часов преобладает первый, старший спектр времен релаксаций, т.е. s=1.

Как видно из выше представленных уравнений определяемые высокоэластические деформации находятся и в левой части уравнения (под оператором дифференцирования), и в правой части (в функции напряжений) . Всвязи с этим при использовании уравнения связи Максвелла-Гуревича возникают трудности в применении таких программных комплексов, как ANSYS. Дальнейшее решение задач происходило в программном комплексе MatLab.

В практике стержни имеют некоторое искривление своей оси, также называемое «погибью», при этом сила обычно оказывается приложенной внецентренно (см. рис.1.). Подобного рода задачи в упругой постановке подробно рассмотрены в [1, 3].

Рис.1. Расчетная схема задачи

Одновременное влияние начальных возмущений и ползучести стержня рассматривалось в работах [1, 4].

При выводе основных уравнений использовались следующие допущения и гипотезы:

1. Имеет место одноосное напряженное состояние ().

2. Гипотеза плоских сечений.

3.Геометрическая линейность ().

4. Форма сечения (рассматривается прямоугольное сечение).

Полную деформацию по оси стержня можно записать в виде

| . | (2) |
| --- | --- |

С учетом гипотезы плоских сечений, с другой стороны, можно записать

| , | (3) |
| --- | --- |

где  – деформации средней оси стержня; – кривизна стержня; – радиус кривизны.

С учетом (2) и (3) можно записать

| . | (4) |
| --- | --- |

Для любого сечения стержня могут быть записаны интегральные условия

| , | (5) |
| --- | --- |
| , | (6) |

где .

Подставляя выражение (4) в (5) и проведя интегрирование, определяются осевые деформации стержня:

| . | (7) |
| --- | --- |

Подставляя выражение (4) в (6) и проведя интегрирование:

| , | (8) |
| --- | --- |

где - осевой момент инерции сечения стержня относительно оси z.

С учетом того, что  получаем окончательное разрешающее уравнение для оси стержня:

| . | (9) |
| --- | --- |

В работах [1, 4] разрешающее уравнение было сведено к двум интегро-дифференциальным уравнениям для двух неизвестных f* и v.

| , | (10) |
| --- | --- |
| . | (11) |

Однако в таком виде уравнения (10) и (11) могут быть использованы только при применении уравнения связи Максвелла-Гуревича. Уравнение (9) такого недостатка лишено и может использоваться при любом уравнении связи.

Решение уравнения (9) было получено методом конечных разностей, интегралы определялись с помощью метода Симпсона.

Далее рассматриваются задачи ползучести стержня из эпоксидной смолы ЭДТ-10 и полиметилметакрилата (ПММА). При этом исходные данные взяты из работ [1, 4], т.к. в них проводится эксперимент на основе стержня из эпоксидной смолы ЭДТ-10, что позволяет сравнить результаты эксперимента с численным решением задачи. Результат для ПММА получен впервые.

Исходные данные:, , , ,. Данные для параметров ползучести взяты из работы [2].

| ЭДТ-10 | ПММА |
| --- | --- |
| ;; ;. | ;; ;. |

Результаты расчетов представлены на рисунках 2÷5. Положительным напряжениям соответствует сжатие.

Рис.2. Рост стрелы прогиба во времени в стержне из ЭДТ-10

Рис.3. Рост напряжений в сечении стержня из ЭДТ-10 при x=l/2

Рис.4. Рост стрелы прогиба во времени в стержне из ПММА

Рис.5. Рост напряжений в сечении стержня из ПММА при x=l/2

Результаты расчета для стержня из ЭДТ-10 полностью совпали с экспериментальными данными. Резкий рост деформаций и напряжений наблюдается при t=2ч 40мин.Таким образом можно говорить и о возможной потери устойчивости образца из ПММА, которая по расчетам должна произойти при t=6ч 05мин.

Литература:

1. Андреев В.И. Устойчивость полимерных стержней при ползучести: дис. … канд. техн. наук. – М., 1967.

2. Бабич В.Ф. Исследование влияния температуры на механические характеристики полимеров: дис. … канд. техн. наук. – М., 1966.

3. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. – М.: Наука, 1975.

4. Языев С.Б. Устойчивость стержней при ползучести с учетом начальных несовершенств: дис. … канд. техн. наук. – Ростов-н/Д, 2010.